Schwimmerventil KSV 10 DN 15

Schwimmerventil DN 15 für die Befüllung von mittleren bis großen Vorratsbehältern

bzw. deren Niveauregelung.

Über die Verschiebung des Schwimmers auf Schwimmerstange kann

ein gewünschter Flüssigkeitsstand exakt eingestellt werden.

Geeignet für Wasser und sonstige neutrale, nicht klebende	 Flüssigkeiten.

Hohe Durchflussleistung

Maximaler Betriebsdruck: 12 bar g*

Anschluss Außengewinde nach DIN ISO 228

Ventilsitz  und Kolben austauschbar

Maximale Temperatur: 80 °C

Kvs-Wert: 2,3 m³/h

Geschlossene Bauart – mit Tauchrohranschluss

Gehäuse aus Rotguss  CuSn5Zn5Pb5-C-GS

Innenteile aus Messing

Schwimmerstange aus Edelstahl

Steuerkolben aus Messing

Sitzdichtung: FPM

Schwimmer müssen separat bestellt werden

* Die den Ventil-Dimensionen zugeordneten Schwimmer-Größen genügen

bis zu einem Zuleitungsdruck von 6 bar, bis 8 bar ist um eine Nummer größerer,

bis 12 bar ein um zwei Nummern größerer Schwimmer zu

Kunststoff Schwimmer		Kupfer Schwimmer

bis 9 bar –	Art.Nr. 000833			Art.Nr. 000802

bis 12 bar – 	Art.Nr. 000833			Art.Nr. 000803

Fabrikat: Berluto-Typ KSV 10 1/2“

Berluto Armaturen GmbH, www.berluto.de